BG-TH005A

| HIC卡灵敏度测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试编号: CS20250611 样品名称/编号：WY-HIC601TA03 提供者： 颜色：蓝色变粉红色 |  |  |  | 日期: 工程部 生产批号： 20250610 测试仪器：干燥器 恒温恒湿仪 温湿度表 |  |  |  |  | 2025.06.11 |
| 测试结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试相 对湿度 | 显示值 | 样品斑面指示值 (结果) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0h |  |  | 12h |  | 24h |  |  |
| 25% |  | 图片 |  |  | 图片 |  | 图片 |  |  |
|  | 10% | 蓝色 |  |  | 浅蓝 |  | 淡蓝 |  |  |
|  | 20% | 蓝色 |  |  | 浅蓝 |  | 浅蓝 |  |  |
|  | 30% | 蓝色 |  |  | 蓝色 |  | 浅蓝 |  |  |
|  | 40% | 蓝色 |  |  | 蓝色 |  | 蓝色 |  |  |
|  | 50% | 蓝色 |  |  | 蓝色 |  | 蓝色 |  |  |
|  | 60% | 蓝色 |  |  | 蓝色 |  | 蓝色 |  |  |
| 30% | 10% | 蓝色 |  |  | 浅蓝 |  | 淡红 |  |  |
|  | 20% | 蓝色 |  |  | 浅蓝 |  | 淡红 |  |  |
|  | 30% | 蓝色 |  |  | 浅蓝 |  | 浅蓝 |  |  |
|  | 40% | 蓝色 |  |  | 蓝色 |  | 浅蓝 |  |  |
|  | 50% | 蓝色 |  |  | 蓝色 |  | 浅蓝 |  |  |
|  | 60% | 蓝色 |  |  | 蓝色 |  | 蓝色 |  |  |
| 50% | 10% | 蓝色 |  |  | 粉红 |  | 粉红 |  |  |
|  | 20% | 蓝色 |  |  | 淡红 |  | 粉红 |  |  |
|  | 30% | 蓝色 |  |  | 淡蓝 |  | 淡红 |  |  |
|  | 40% | 蓝色 |  |  | 淡蓝 |  | 淡蓝 |  |  |
|  | 50% | 蓝色 |  |  | 浅蓝 |  | 浅蓝 |  |  |
|  | 60% | 蓝色 |  |  | 浅蓝色 蓝 |  | 浅蓝 |  |  |
| 65% | 10% | 蓝色 |  |  | 粉红 |  | 粉红 |  |  |
|  | 20% | 蓝色 |  |  | 粉红 |  | 粉红 |  |  |
|  | 30% | 蓝色 |  |  | 淡红 |  | 淡红 |  |  |
|  | 40% | 蓝色 |  |  | 浅蓝 |  | 浅蓝 |  |  |
|  | 50% | 蓝色 |  |  | 浅蓝 |  | 浅蓝 |  |  |
|  | 60% | 蓝色 |  |  | 浅蓝 |  | 浅蓝 |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论: | □合格 / □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试员:              黄斌        日期：2025.06.11               核准人:黄春明            日期：2025.06.11